СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ

Жидков И.Л., Зелянин А.С., Филиппов В.В., Ситниченко Н.В., Качерян Е.З., Бучилин Н.В*., Строганова Е.Е.*

РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского, г. Москва, Россия

РХТУ им. Менделеева г.Москва, Россия*

Введение

Развитие научно-технического прогресса характеризуется ростом числа высококинетических травм, в том числе с обширным разрушением костной ткани в сочетании с повреждением мягких тканей, одним из компонентов которых является нарушение локального кровообращения. Это заставляет исследователей осуществлять поиск новых подходов к лечению травм и их последствий.  Одним из таких методов является поддержка остеогенеза реваскуляризированными надкостничными аутотрансплантатами [2,3], и использование синтетических материалов для устранения дефектов костной ткани. Наибольшее распространение и интерес исследователей привлекли материалы на основе гидроксиаппатита, ситаллов, трикальцийфосфата, а из природных материалов коралла. В настоящее время внимание к синтетическим материалам в качестве носителей или биоматрикса  связано с изучением влияния на остеорепарацию мезенхимальных стволовых клеток (МСК)  [4].

Материалы и методы

С целью изучения свойств ряда искусственных материалов и возможности использования их в качестве носителей для МСК, были проведены экспериментальные исследования. В соответствии с предъявляемыми требованиями, в работе исследовали три группы материалов - гидрокисаппатит, биостекло (биоситаллы), керамика + биоситалл. Эксперимент проводили в двух направлениях. На животных - сравнительное изучение способности к биоинтеграции гидроксиаппатита, биоситалла и керамики + биоситалла. In vitro изучали  адгезию МСК на поверхности и внутри исследуемых материалов. Материалы получены РХТУ им. Менделеева и ИПК РАН.

Плотность материалов  у ситаллов и керамики на основе ситаллов составляла (изг  = 100 - 160 Мпа, что сопоставимо  с прочностными  свойствами кости ((изг  = 120 – 180 Мпа). Пористость и размеры пор так же удовлетворяли предъявляемым требованиям – размеры пор от 50 до 500 мкм, пористость от 70% до 90%.

Работу проводили на 12 кроликах породы Шиншилла возрастом от 10 месяцев до 1 года.  В ходе операции обнажали наружную поверхность диафиза бедренной кости.  В кортикальной пластинке формировали каналы сверлом диаметром 3 мм по числу исследуемых образцов. В сформированные каналы внедряли калиброванные образцы с их самофиксацией за счет плотного прилегания к стенкам каналов. Рану ушивали послойно с восстановлением целостности структур. В послеоперационном периоде выполняли контрольные рентгенограммы в сроки 5-7 суток, 2, 4, 6, 8 месяцев, 1год. Из эксперимента животных выводили в сроки 2, 4, 6, 8 месяцев, 1 год. Декальцинацию проводили по стандартным методикам в растворе трилона-В. Гистологические шлиф-срезы толщиной 10 мкм производили через исследуемые образцы и окрашивали гематоксилином и эозином по Ван-Гизону. Оценивали гистологические срезы при увеличении х50; х100; х200 и х400. (Рис. 1,2)

Рис.1  Макропрепарат бедренной кости кролика. На разрезе виден имплантированный материал, проросший новообразованной костной тканью и костным мозгом.

Рис. 2 На микрофотографии в сроки 6 месяцев под увеличением х100 видно прорастание новообразованной костной (показано зеленой стрелкой) тканью материала керамика+биоситалл  (А),  Тот же препарат три увеличении х200 хорошо видны остеоциты, новообразованная кость (отмечено красной стрелкой).

Для исследования адгезии МСК, на материал высевали культивированные клетки и проводили исследование через 3 суток. Образцы промывали фосфатно-солевым буфером, фиксировали 2,5% раствором глютарового альдегида на фосфатно-солевом буфере в течении 24 часов и обезвоживали. Высушивание образцов проводили методом перехода критической точки жидкого СО2. Образцы покрывали слоем золота (10 нм) в аппарате EIKO IB 3 (Япония). Анализ полученных препаратов проводили в сканирующем электронном микроскопе S – 570 (Hitachi, Япония) при ускоряющем напряжении 15 кВ. (Рис. 3)

Рис. 3 Электронная микроскопия. Видна распластанная МСК

Клетки искали на поверхности образцов и в середине, для чего их разламывали и изучали поверхность разлома.

Результаты

В процессе морфологических исследований наилучшие результаты были получены в группе материалов на основе керамики+биоситаллов. Уже к 2 месяцам выявляются островки новообразованной костной ткани с прорастанием сосудов внутри материала. К 4 месяцам выявляются цепочки остеобластов на границе старой и новообразованной кости. К 5 месяцам имплантированный материал полностью пронизан новообразованной костной тканью с сохранными остеоцитами и цепочками остеобластов.

Биоситаллы также проявили хорошую способность к биоинтеграции,  хотя в целом была выявлена меньшая способность к регенерации костной ткани на фоне формирования, но в меньшим количестве, островков новообразованной костной ткани ко 2 месяцу. К 4-му месяцу внутри материала наблюдали остеоциты и остеобласты, сосуды. По границе материала и новообразованной кости наблюдали гигантские клетки инородных тел. Отмечали прорастание соединительной ткани с участками сплавления коллагеновых волокон, предшествующих образованию кости. В 8,5 месяцев практически все свободное пространство заполнено  новообразованной костной тканью.

В группе материалов на основе ГАП новообразованная кость выявлялась только к 4 месяцам.  К 8,5 месяцам, как и в предыдущих группах материалов, новообразованная костная ткань прорастала имплантированный материал.

При исследовании всех материалов ни в одном случае не выявлено образования плотной соединительно-тканной прослойки на границе материал - кость.

При исследовании адгезии МСК, на поверхности и внутри всех образцов наблюдали прикрепленные и распластанные клетки.

По современным представлениям, искусственный костнозамещающий материал должен обладать рядом дополнительных свойств: остеоиндукцией - запускать остеогенез, активно побуждая остеобласты и другие мезенхимальные клетки к формированию кости; остеокондукцией - служить матрицей для образования новой кости в ходе репаративного остеогенеза, обладать способностью направлять ее рост; остеопротекцией - заменять кость по механическим свойствам [1,5]; биодеградацией – способностью замещаться костью.  [6].

Совокупность всех этих свойств позволяет таким материалам обеспечивать  биоинтеграцию - врастание клеток и сосудов в структуры имплантата.

Так же немаловажным фактором являются прочностные характеристики  искусственных имплантируемых материалов, их пористость, размеры пор. Размеры пор не должны препятствовать проникновению клеток и прорастанию капилляров.

В целом, полученные данные позволяют сделать выводы  о возможном применении искусственных материалов в качестве матрикса-носителя МСК для замещения дефектов костной ткани. По нашему мнению наиболее перспективными материалами являются биоситаллы и материалы на основе керамики+биоситалл, что подтверждается экспериментальными данными. Это в определенной мере согласуется с мировым опытом.

Список литературы

- Лысенок Л. Н. Путь от открытия до теоретических концепции Колумба биокерамики -профессора Лари Хoкча. Проблемы современного биоматериал сведения // Клиническая имплантология и стоматология. 1997, № 2, С. 59-63., 18

- Миланов Н.О., Зелянин А.С., Симаков В.И. Лечение ложных суставов длинных трубчатых костей с применением свободных реваскуляризируемых надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов. // Методические рекомендации, утвержденные Министерством Здравоохранения РФ. № 2003/73. -20с.

- Миланов Н.О., Зелянин А.С., Симаков В.И. Реконструкция дистального отдела плечевой кости при несросшихся и неправильно сросшихся внутрисуставных переломах с использованием надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов на сосудистой ножке. // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2002, №2, - с. 49-53.

- Омельяненко Н.П., Миронов С.П., Ильина В.К., Карпов И.Н., Троценко В.В., Дорохин А.И. Сравнительный анализ методов репаративного остеогенеза. // Травматология и ортопедия. Самара 2006. стр.1069-1070.

- Arnold U.. Lindenhayn К.. Perka С. In vitro-cultivalion of human periosteum derived cells in bioresorbable polymer-TCP-compo-sites // Biomateriah. 2002. Vol.23. №11, P. 2303-2310., 24

- Yannas IV. What criteria should be used for designing artificial skin replacements and how well do the current grafting materials meet these criteria?// J Trauma. 1984 Sep;24(9 Suppl):S29-39.