Модуль:     пропедевтика  терапевтической стоматологии

Дисциплина, код дисциплины – Эндодонтия

Специальность: 051302 « Стоматология»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: «Материалы для временной и постоянной обтурации корневых каналов.  Силеры. Гуттаперча».

# Объем учебных часов – 3 академических часов

# Курс:   3

# Семестр - 5

# Алматы, 2012 г.

# Составители: к.м.н.  доц. Баскакова И.В., к.м.н. доц. Сагатбаева А.Д.

Обсуждены на заседании модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

Протокол  №_1____ от «_31___»_августа___2012 г.

Утверждены:

Руководитель  модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

д.м.н., профессор ________________ А.А.Баяхметова

- Тема №6: Материалы для временной и постоянной обтурации корневых каналов.  Силеры. Гуттаперча.

- Цель:

А) формировать знания по:

- систематике материалов для обтурации корневых каналов;

- составу различных материалов для временной обтурации корневых каналов;

- составу различных материалов для постоянной обтурации корневых каналов;

- технике временной обтурации корневых каналов;

- технике постоянной обтурации корневых каналов.

Б)  формировать операциональные навыки по:

- технике замешивания пломбировочных материалов для временной обтурации корневых каналов;

- технике замешивания пломбировочных материалов для постоянной обтурации корневых каналов;

- методике пломбирования корневых каналов пластичными нетвердеющими пломбировочными материалами;

- методике пломбирования корневых каналов пластичными твердеющими пломбировочными материалами;

- методике пломбирования корневых каналов пластичными нетвердеющими пломбировочными материалами;

- методике пломбирования корневых каналов с применением гуттаперчи;

В)  развивать коммуникативные навыки путем:

- введения новых терминов: «временная обтурация», «постоянная обтурация», «пломбирование корневых каналов»,  «гуттаперча», «латеральная конденсация», «вертикальная конденсация», «термафил», «квик фил», «софт кор»;

- совершенствования навыков вербальной и невербальной коммуникации при общении друг с другом;

- совершенствования навыков письменной, устной, групповой коммуникации;

- совершенствования навыков аргументации и интервьюрирования.

Г)  формировать правовую компетенцию путем изучения:

- правил техники безопасности при пломбировании корневых каналов с помощью каналонаполнителя;

- правил техники безопасности при пломбировании корневых каналов с помощью обтурирующих систем;

- правил техники безопасности при пломбировании корневых каналов с помощью гуттаперчи.

Д) развивать мотивацию студентов к изучению раздела «Эндодонтия», в частности, темы «пломбирование корневых каналов».

- Задачи обучения:

- Рассмотреть систематику материалов для  обтурации корневых каналов.

- Рассмотреть показания к применению материалов для временной обтурации корневых каналов.

- Изучить состав, свойства, технику пломбирования пластическими нетвердеющими материалами.

- Рассмотреть показания к применению пластических твердеющих материалов и технику пломбирования.

- Изучить состав, свойства пластических твердеющих материалов для постоянной обтурации корневых каналов.

- Изучить состав, свойства, физические характеристики гуттаперчи.

- Изучить методы и этапы обтурации корневых каналов с применением гуттаперчи в альфа- и бета-фазе.

- Дать сравнительную характеристику методам обтурации корневых каналов с применением гуттаперчи.

- Основные вопросы темы:

    - Классификация материалов для обтурации корневых каналов.

    - Требования, предъявляемые к материалам для постоянной и временной обтурации корневых каналов.

    - Классификация материалов для временной обтурации корневых каналов (пластических нетвердеющих материалов).

    - Состав, свойства пластических нетвердеющих материалов для временной обтурации корневых каналов.

    - Показания к применению пластических нетвердеющих материалов и техника пломбирования.

    - Сравнительная характеристика пластических нетвердеющих материалов разных групп.

    - Классификация материалов для постоянной обтурации корневых каналов (пластических твердеющих материалов).

    - Состав, свойства пластических твердеющих материалов для постоянной обтурации корневых каналов.

    - Показания к применению пластических твердеющих материалов и техника пломбирования.

    - Сравнительная характеристика пластических твердеющих материалов разных групп.

    - Состав, свойства, физические характеристики гуттаперчи.

    - Методы и этапы обтурации корневых каналов с применением гуттаперчи в альфа- и бета-фазе.

    - Сравнительная характеристика методов обтурации корневых каналов с применением гуттаперчи.

5.Методы обучения и преподавания: устный (письменный, уплотненный) опрос, блиц-опрос, блиц-опрос, работа в малых группах, обратная связь со студентами, работа на фантомных блоках, демонстрация, наблюдение.

Средства обучения: муляжи, фантомные блоки, тематические альбомы, микротаблицы,  комплект стоматологических и эндодонтических инструментов, материалы для временной и постоянной обтурации корневых каналов, атлас по эндодонтии, презентация в мультимедийном формате.

Примерный хронометраж занятия

| № п/п | Этап занятия | Содержание этапа занятия | Методы обучения | Методы контроля (по выбору преподавателя) | Время, отведенное на этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводный этап | Приветствие, перекличка, оглашение темы, мотивационной характеристики, целей и задач занятия. | - | - | 5 минут |
| 2. | Контроль исходного уровня подготовки | Определение исходного уровня знаний. | - | 1.Устный опрос 2.Письменный опрос 3.Уплотненный опрос 4.Блиц-опрос 5.Тестирование | 45 минут |
|  | Перерыв | 10 имнут |
| 3. | Основной этап | 1.Преподаватель демонстрирует материалы для временной и постоянной обтурации корневых каналов, технологию замешивания, методику временной и постоянной обтурации корневых каналов 2. Студенты работают в малых группах (по 2-3 человека), отрабатывают технику замешивания пломбировочных материалов и технику временной и постоянной обтурации корневых каналов | Объяснение, демонстра-ция. Работа на фантомных блоках. | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 50 минут |
|  | Перерыв |  | 10 минут |
| 4. | Этап проверки качества | 1.Заключительный контроль |  | 1.Письменный опрос 2.Уплотненный опрос 3.Блиц-опрос 4.Тестирование | 20 минут |
|  |  | 2.Предоставление обратной связи |  |  | 15 минут |
|  |  | 3.Заполнение оценочных рубрик (чек-листов), подсчет баллов. |  |  | 10 минут |
|  |  | 4.Оглашение оценок и выставление их в учебный журнал. |  |  | 10 минут |
|  |  | 5. Комментарии к домашнему заданию по теме следующего занятия. |  |  | 5 минут |
|  | Итого | 170 минут (3 академических часа по 50 минут, 10 минутные перерывы - 2) |

- Литература

Основная литература:

1.Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М., 2003.

2.Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. -М., 2007.

3.Максимовский Ю.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии (атлас) – М., 2005.

4.Скорикова Л.А. Пропедевтика стоматологических заболеваний. -  Ростов-на-Дону, 2002.

Дополнительная литература:

  - Базикян Э.А. Практическое руководство по эндодонтии. – М., 2007.

  - Барер Г.М. Терапевтическая стоматология.  - М., 2002.

  - Бир Р., Бауман М.А., Киельбаса А.М. Иллюстрированный справочник по эндодонтии. – М.: МЕДпресс-информ, 2006.

  - Вязьмитина А.В., Усевич Т. Л. Материаловедение в стоматологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

  - Дмитриева Л.А. Азбука пломбировочных материалов. – М., 2006.

  - Ламли Ф.  Практическая клиническая эндодонтия (пер. с англ.). – М., 2007.

  - Максимовский Ю.М. Современные пломбировочные материалы в клинической стоматологии.  - М., 2008.

  - Троуп М., Дебелян Д. Руководство по эндодонтии для стоматологов общей практики. – Азбука, 2005.

- Контроль (вопросы, задания в тестовой форме)

Вопросы:

- Классификация пломбировочных материалов для обтурации корневых каналов.

- Показания к  временной обтурации корневого канала.

- Требования к пломбировочным материалам для временной обтурации корневого канала.

- Показания и условия, необходимые для  постоянной обтурации корневого канала.

- Требования к пломбировочным материалам для постоянной обтурации корневого канала.

- Классификация пластических твердеющих материалов по составу.

- Основные свойства, достоинства и недостатки материалов на основе эвгенола.

- Основные свойства, достоинства и недостатки материалов на основе гидроокиси кальция.

- Основные свойства, достоинства и недостатки материалов на основе эпоксидных смол.

- Основные свойства, достоинства и недостатки материалов на основе фенола и формалина.

- Методика замешивания и пломбирования пластическими нетвердеющими материалами.

- Методика замешивания и пломбирования пластическими нетвердеющими материалами.

- Сравнительная характеристика пластических твердеющих материалов для обтурации корневых каналов.

- Гуттаперча – состав, свойства, характеристики, достоинства и недостатки.

- Метод одиночного конуса – показания к применению, методика проведения, преимущества и недостатки, ошибки и осложнения на этапах обтурации.

- Метод латеральной конденсации - показания к применению, методика проведения, преимущества и недостатки, ошибки и осложнения на этапах обтурации.

- Метод вертикальной конденсации - показания к применению, методика проведения, преимущества и недостатки, ошибки и осложнения на этапах обтурации.

- Методы обтурации корневых каналов с применением гуттаперчи в альфа-фазе.

Задания в тестовой форме:

Задание № 1.

Для пломбирования корневого канала однокорневого зуба НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать:

- резорцин-формалиновую пасту

- цинк-фосфатный цемент

- цинк-эвгеноловую пасту

г)      эндометазон - айвори

- форфенан

Задание №2.

Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для корневых каналов является:

- слабая рентгеноконтрастность

- короткий период пластичности

- рассасывание в корневом канале

- способность изменять цвет твердых тканей зуба

- трудное выведение из корневого канала

Задание №3

Основным  положительным свойством эндодонтических цементов  на основе эпоксидных смол является:

- герметичность

- оптимальная вязкость

- оптимальный  период пластичности

- легкое выведение из корневого канала в случае необходимости

- способность к обеспечению трехмерной обтурации корневого канала

Задание №4.

Кетак-эндо применяют для:

- пломбирования полостей I класса

- фиксации коронок

- пломбирования корневых каналов

- герметизации фиссур

- пломбирования полостей II класса

Задание №5.

Эндодонтический инструмент для пломбирования канала:

а) рашпиль

б) дрильбор

в) каналонаполнитель

г) развертка

д) ример

Задание №6.

Устьевую часть корневого канала после сеансов депофореза наиболее целесообразно пломбировать:

а) атацамит-цементом

б) цинк-фосфатным цементом

в) стекроиономерным цементом

г) цинк-эвгеноловой пастой

д) эндометазоном

Задание №7.

Материал для пломбирования корневых каналов на основе формалина:

а) форфенан

б) эвгедент

в) calasept

г) эндометазон

д) абсцесс- ремеди

Задание №8.

АH-26, AH+ относятся к пастам на основе:

а) эпоксидных смол

б) гидрооксида кальция

в) окиси цинка и эвгенола

г) формалина

д) гироокиси кальция

Задание №9.

Кортикостероиды входят в состав:

а) резорцин-формалиновой пасты

б) эндометазона

в) кариосана

г) апексита

д) цинк-эвгеноловой пасты

Задание №10.

К цинкоксидэвгенольному цементу для пломбирования корневых каналов относится:

а) кариосан

б) кетак-эндо

в) форфенан

г) апексит

д) АН-26

Задание №11.

Паста на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов:

а) эндометазон

б) каласепт

в) форфенан

г) апексит

д) АН-26

Задание №12.

Паста на основе эпоксидных смол для пломбирования корневых каналов:

а) АН-26

б) биокалекс

в) форфенан

г) эндометазон

д) цинк – эвгеноловая паста

Задание №13.

К материалам на основе формалина для пломбирования корневых каналов относится:

а) форфенан

б) эндобтур

в) эндометазон

г) апексит

д) АН - 26

Задание №14.

Недостаток  силеров  на формалиновой основе:

а) окрашивание тканей зуба

б) отсутствие антимикробных свойств

в) отсутствие рентгеноконтрастности

г) малый период пластичности

д) слабая адгезия

Задание №15.

Для пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы  наиболее целесообразно применить:

а) крезопасту

б) эндометазон

в) сиалапекс

г) апексит

д) АН – 26

7.2  Оценка операциональной компетенции проводится по результатам выполнения заданий:

- Из предложенных пломбировочных материалов выбрать материалы на основе эвгенола, гидроокиси кальция, эпоксидных смол, формалина.

- Охарактеризовать каждый из предложенных материалов в соответствии с принятой систематикой.

- Обосновать выбор пломбировочного материала в зависимости от  проходимости корневого канала, групповой принадлежности зуба и т.д.

- На фантомном блоке отработать технику припасовки гуттаперчевого штифта.

- Запломбировать корневой канал силером и одиночным гуттаперчевым конусом.

- Запломбируйте хорошо проходимый корневой канал методом латеральной конденсации.

7.3 Оценка аксиологической компетенции (коммуникативных навыков) – прямое наблюдение за коммуникативными навыками.